## Slide 1: АДГЕЗИВНАЯ ФИКСАЦИЯ цельнокерамических вкладок, виниров и коронок
Котцов А. 5 стом 1 групаа.

## Slide 2: Этапы адгезивного протокола:
Кондиционирование реставрации.
(Кондиционирование дентина – это химическое изменение поверхности дентина при помощи кислот, таких как лимонная, полиакриловая, молочная и т.д. При этом смазанный слой удаляется полностью или частично, также полностью или частично раскрываются дентинные канальцы. Кроме этого происходит деминерализация поверхностного слоя дентина, обнажение коллагеновых волокон органической матрицы и активации ионов и апатитов дентина.)

## Slide 3
Условия:
Временные коронки зафиксированы цементом, не содержащим эвгенол.
Точность припасовки реставрации проконтролирована (БЕЗ КОНТРОЛЯ ОККЛЮЗИИ).
Эстетическая примерка выполнена во влажной среде для оптимальной оценки цвета.
Создано абсолютно сухое рабочее поле с использованием коффердама.
Используются вспомогательные средства для установки реставрации.
Для получения микроретенции внутренние поверхности реставрации необходимо протравить с использованием Porcelain Gel Etch, Ultradent.

## Slide 4
– Vita Ceramics Etch, Vita Zahnfabrik, 5%-ная фтористоводородная кислота, время протравливания 4 минуты.
– Porcelain Gel Etch, Ultradent, 9–10%- ная фтористоводородная кислота, время протравливания 2 минуты.

## Slide 5
После этого реставрация тщательно промывается под проточной водой. Возможные остатки кислоты удаляются с помощью смеси сжатого воздуха и воды (насадка Sprayvit), работа просушивается потоком воздуха.
Внутренние поверхности силанизируются (время воздействия: 1 минута), можно использовать любые имеющиеся на рынке силановые растворы, например, Calibra Silane Coupling Agent, Dentsply; Monobond-S, Ivoclar Vivadent; Ultradent Silane, Ultradent.

## Slide 6
В заключение на внутренние поверхности наносится адгезив (например, Prime&Bond NT, Dentsply; Optibond FL, Kerr Dental), который после короткого времени воздействия в течение 20 секунд распределяется тонким слоем под действием сильного потока воздуха. До установки в полости необходимо защищать реставрацию от попадания лучей света для того, чтобы избежать отвердения бондинга. (силан, адгезив и цемент должны быть из одной системы)

## Slide 7: Под 500 кратным увеличением:
Перед конденсированием вкладки
После конденсирования вкладки

## Slide 8
2. Кондиционирование полости
– При условии абсолютно сухого рабочего поля (коффердам) полость очищается пастой, не содержащей фториды, чтобы тщательно удалить органический материал и остатки цемента.

## Slide 9
– Области эмали протравить в течение 30 секунд 35%-ной фосфорной кислотой. – Важно: есть опасность загрязнения соседнего зуба, поэтому необходимо защитить соседний зуб с помощью пластмассовой матрицы.
– Область дентина кондиционировать в течение 15 секунд 35%-ной фосфорной кислотой.

## Slide 10
– Праймер (например, Optibond FL, Kerr Dental) нанести согласно инструкции производителя и «втирать» в течение 20 секунд.

## Slide 11
(Затемнить обрабатываемую область, отвернув операционный светильник!!! Иначе существует опасность преждевременного отвердения наносимого бонда, что негативно влияет на припасовку работы.)
– Затем наносится бонд (например, Prime&Bond NT, Dentsply; OptiBond Adhesive, Kerr Dental). – Для эффективного проникновения в кондиционированный дентин адгезив должен воздействовать минимум 20 секунд. – На протяжении времени воздействия внутренние поверхности реставрации обрабатываются бондом, как уже ранее описано. Нанесенный на реставрацию и в полость бонд распределяется воздухом тонким слоем.
(Внимание: Бонд ни в коем случае
не подвергать светополимеризации!!!)

## Slide 12
3. Цементирование.
а) Двухкомпонентный цемент. – Как только бонд начинает действовать в полости, ассистент готовит смесь двухкомпонентного цемента (например, Calibra, Dentsply; Variolink II, Ivoclar Vivadent; Compolute, 3M Espe) предварительно выбранного цвета. Для вкладок из прессованной керамики рекомендуется жидкотекучая консистенция.

## Slide 13
– Смешанный цемент вносится в полость шпателем Хайдеманн или одноразовой кисточкой. Реставрация размещается свободно, излишки цемента удаляются шариком. – Теперь реставрацию необходимо установить в окончательную позицию и зафиксировать при легком давлении (например, шаровидным штопфером). Ассистент удаляет возможные имеющиеся излишки цемента шариком. В аппроксимальной области рекомендуется очистка с помощью суперфлоса.

## Slide 14
– Светополимеризация осуществляется в течение 40 секунд на каждую поверхность реставрации: вкладка с 3 поверхностями = 120 секунд, цельная коронка = 200 секунд.

## Slide 15
б) Ультразвуковая техника.
– После кондиционирования полости и реставрации можно использовать светоотверждаемый пломбировочный материал (например, Variolink Ultra, Ivoclar Vivadent; Sono-Cem, 3M Espe).
– Реставрация размещается в полости свободно, с помощью насадки для ультразвукового цементирования помещается в окончательную позицию и фиксируется.
– Лишний материал удаляется шпателем Хайдеманн или стоматологическим зондом. – Цементный шов заравнивается с помощью кратковременной активации ультразвуковой насадки.
– Перед светополимеризацией аппроксимальные участки очищаются с помощью стоматологического зонда и суперфлосса.
– Светополимеризация осуществляется в течение 40 секунд на каждую поверхность работы: вкладка с 3 поверхностями = 120 секунд, цельная коронка = 200 секунд.

## Slide 16
4. Обработка и полировка.
– Для обработки и придания формы реставрации (выверка окклюзии) хорошо зарекомендовали себя алмазные инструменты
– Для полировки подходят керамические полировальные насадки
– После адгезивного цементирования не следует забывать обработку фтором и обработку слизистой оболочки ротовой полости.

## Slide 17: Рекомендации по препарированию

## Slide 18: Необходимо учитывать:
– Для обеспечения стабильности конструкции под реставрацию из Cergo необходимо запланировать достаточное пространство.
– Для избежания напряжений необходимо отказаться от острых внутренних краев и углов.
– Следует избегать поднутрений.
– Глубокие полости должны быть скорректированы доктором с помощью пломбировочного материала.
– Особого внимания требует форма края.
– Толщина стенок должна быть максимально равномерной.
– При препарировании фронтальных и жевательных зубов следует обратить внимание на то, чтобы соблюдалось процентное соотношение: 50% материал каркаса и 50% – облицовочный материал.
– Для вкладок, накладок и виниров должно быть следующее соотношение: 75% – материал каркаса и 25% – облицовочный материал.

## Slide 19: Протокол фиксации на примере инверсионного (обратного) протезирования.
Пациентка М. 35 лет, обратилась в клинику с жалобами на расцементировку коронки из оксида алюминия на 2.1.
Обьективно: коронка имела подвижное положение на культе зуба 2.1 и без усилий извлеклась. Отмечался откол 1/3 культи зуба ( внутренняя часть коронки была заполнена отделившимся фрагментом).

## Slide 20
Зуб в прошлом подвергался эндолечению с последующим восстановлением с использование полимерного штифта . Отмечалось полное сохранение полимерного штифта на всем протяжении. Откололась только внутренняя поверхность коронки с фрагментом культевого материала.

## Slide 21
Этапы восстановление культи зуба под коронку
1 Этап. Подготовка культи зуба
Подготовка культи зуба заключается в небольшом препарировании с целью удаления малонадежных фрагментов композитного культевого материала .
После этого по адгезивному протоколу нанесли кислоту на 15 секунд, обильно смыли, оставили поверхость слегка увлажненной и нанесли адгезивную систему.
Воспользовались универсальным адгезивом двойного отверждения, у него изменена структура полимерной матрицы и он максимально стабилен на дентинной субстанции после полимеризации за счет своей гидрофобности. После подготовки и полимеризации поверхность дентина имеет блестящий вид.

## Slide 23
2 Этап. Подготовка коронки
Внутренняя поверхность коронки покрывается изоляционным материалом. (Можно воспользоваться и глицерином или водорастворимым гелем-любрикантом.)

## Slide 24: Коронка аккуратно снимается с восстановленной культи зуба. Этот процесс сопровождаться легким усилием

## Slide 25
3. Этап Фиксация коронки на зубе
Адгезивная фиксация для коронки из оксида алюминия.
Для этого внутренняя поверхность коронки из оксида алюминия пескоструится с применение порошка оксида аллюмиия 50 мкр при давлении до 2 атм. под непрямым углом к поверхности .

## Slide 26
Обезжиривается в спирте или ацетоне, просушивается . На внутреннюю поверхность коронки наносится праймер для оксида циркония и алюминия Z-PRIMER PLUS ( BISCO ,IL USA) несколько слоев на 30 секунд. Высушивается . Поверхность коронки готова.

## Slide 27
Вновь созданная культя зуба подвергается адгезивному протоколу: протравливается, наносится адгезив All Bond 3, полимеризуется.
В коронку вносим композитный цемент светового отверждения.

## Slide 28
Коронка адаптируется на культе зуба. Излишки цемента подвергаются 2 секундной полимеризации,. убираются с краев коронки и проводится транскоронковая полимеризации с каждой стороны по 30 секунд.

## Slide 29: Вывод:
Отдаленные клинические наблюдения показывают надежность и точность метода повторной адгезивной фиксации коронок. Данная методика может с успехом применяться в сложившихся клинических ситуациях.

## Slide 30: Источники литературы:
1)Журнал современная ортопедическая стоматология «DeguDent» №1 2004г.
2)Статья сайта OHI-S . Восстановление культи зуба. Фиксация безметалловой коронки.
3) Техника адгезивной фиксации керамических реставраций
А.В.Сидоров, А.В.Коваленко 17.09.2001.